(Цены с 09 сентября 2024 года)

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**листы полиуретановые**

*(цены указаны с учетом НДС 20%)*

|  |  |
| --- | --- |
| **РАЗМЕР, мм разброс толщины 0,5 мм** | **ТВЕРДОСТЬ** |
| **82-85А** | **73-78А** | **95-96А** |
| **3000х1500х5** | **36565** | **36565** | **39375** |
| **3000х1500х6** | **43880** | **43880** | **47250** |
| **3000х1500х7** | **51195** | **51195** | **55125** |
| **3000х1500х8** | **58505** | **58505** | **63000** |
| **3000х1500х9** | **65820** | **65820** | **70875** |
| **3000х1500х10** | **73130** | **73130** | **78750** |
| **3000х1500х15** | **109695** | **109695** | **118125** |
| **3000х1500х20** | **146260** | **146260** | **157500** |

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| **Твердость** | ШорА | 82-85 |  73-78 | 95-96 |
| **Условная прочность при растяжении** | МПа | 38-48 |  35-42 | 30-35 |
| **Относительное удлинение при разрыве (не менее)** | % | 580-680 | 640-720 | 320-340 |
| **Условное напряжение при 100%-ном удлинении, МПа** | **МПа** | 3-4 | 1,8-2,3 | 10 |
| **Диапазон рабочих температур** | °С | +10÷+80 | +10÷+80 | +10÷+80 |