Цена с 31 августа 2021 года

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**листы полиуретановые**

*(цены указаны с учетом НДС 20%)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕР, мм разброс толщины 0,5 мм** | **ТВЕРДОСТЬ** | | |
| **80-85А** | **55А-95А** | **90-95А** |
| **3000х1500х5** | **23345** | **42190** | **25315** |
| **3000х1500х6** | **28015** | **50625** | **30375** |
| **3000х1500х7** | **32685** | **59065** | **35440** |
| **3000х1500х8** | **37350** | **67500** | **40500** |
| **3000х1500х9** | **42020** | **75940** | **45565** |
| **3000х1500х10** | **46690** | **84375** | **50625** |
| **3000х1500х15** | **70035** | **126565** | **75940** |
| **3000х1500х20** | **93375** | **168750** | **101250** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | | |
| **Прочность при разрыве**  **(не менее)** | МПа | 30 | 25-33 | 35 |
| **Относительное удлинение при разрыве**  **(не менее)** | % | 400 | 680÷550 | 350 |
| **Абразивный износ**  **(не более)** | см³ | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
| **Диапазон рабочих температур** | °С | -25÷+100 | -50÷+100 | -25÷+100 |