Цена с 07 октября 2020 года

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**листы полиуретановые**

*(цены указаны с учетом НДС 20%)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕР, мм разброс толщины 0,5 мм** | **ТВЕРДОСТЬ** | | |
| **85А** | **55А-95А** | **80А-48D** |
| **3000х1500х5** | 18 273 | 21 239 | 28 999 |
| **3000х1500х6** | 21 930 | 25 455 | 34 776 |
| **3000х1500х7** | 25 586 | 29 684 | 40 541 |
| **3000х1500х8** | 29 235 | 33 902 | 46 305 |
| **3000х1500х9** | 32 892 | 38 131 | 52 093 |
| **3000х1500х10** | 36 548 | 42 360 | 57 845 |
| **3000х1500х15** | 54 821 | 63 586 | 86 846 |
| **3000х1500х20** | 73 089 | 84 707 | 115 679 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | | |
| **Прочность при растяжении**  **(не менее)** | МПа | 40 | 19-55 | 21÷62 |
| **Относительное удлинение при разрыве**  **(не менее)** | % | 450 | 660÷450 | 800÷210 |
| **Абразивный износ**  **(не более)** | мм³ | 50 | 40-50 | 40 |
| **Диапазон рабочих температур** | °С | -50÷+100 | -50÷+100 | -70÷+100 |
| **Гидростойкость** |  | средняя | средняя | высокая |
| **Масло-бензостойкость** |  | высокая | высокая | высокая |